**1K-Multiprimer**



Informaţii suplimentare:

• Grund special si grund pentru refinisare. Produsul se caracterizează prin faptul că, cu Strat-coatable 1K apă este special. Cu aderenţă bună şi protecţie anticorozivă cu uscare rapidă, buna funcţionare este un strat de top bun. Buna izolare în zonele periferice de măcinare şi completarea zonelor sudabile.

Domeniu de utilizare:

• Utilizare ca adezivi în: grunduiri , vopseaua veche, polyester, substraturi de aluminiu şi oţel galvanizat, foi tablă de oţel .

Specificatii tehnice:

 • Timp de uscare: 30 min recoatability: după aproximativ 10-15 minute cu 1K si 2K-Strat. Crucea tăiat: DIN GT1 53151st spray de sare de testare max. 240 h la 45 μ (mg) de grosime.

Culoare gri.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1K-Multiprimer** | **Ambalare** | **Pret Euro/buc** |
| **400-ml-Spraydose** | **1/12 buc** | **7,90** |